国内外常用铝及铝合金牌号表对照.

类 别; 中国; 美国; 英国; 日本; 法国; 德国; 前苏联. GB; ASTM; BS; JIS; NF; DIN; ГОСТ. 工 业 纯 铝; 1A99; 1199; A199.99R; A99. 1A97; A199.98R; A97. 1A95; A95. 1A80; 1080(1A); 1080; 1080A; A199.90; A8. 1A50; 1050; 1050(1B); 1050; 1050A; A199.50; A5. 防 锈 铝; 5A02; 5052; NS4; 5052; 5052; A1Mg2.5; Amg. 5A03; NS5; AMg3. 5A05; 5056; NB6; 5056; A1Mg5; AMg5V. 5A30; 5456; NG61; 5556; 5957. 硬 铝; 2A01; 2036; 2117; 2117; AlCu2.5Mg0.5; D18. 2A11; HF15; 2017; 2017S; AlCuMg1; D1. 2A12; 2124; 2024; 2024; AlCuMg2; D16AVTV. 2B16; 2319. 锻 铝; 2A80; 2N01; AK4. 2A90; 2218; 2018; AK2. 2A14; 2014; 2014; 2014; AlCuSiMn; AK8. 超硬铝; 7A09; 7175; 7075; 7075; AlZnMgCu1.5; V95P. 铸 造 铝 合 金; ZAlSi7Mn; 356.2; LM25; AC4C; G-AlSi7Mg. ZAlSi12; 413.2; LM6; AC3A; A-S12-Y4; G-Al12; AL2. ZAlSi5Cu1Mg; 355.2; AL5. ZAlSi2Cu2Mg1; 413.0; AC8A; G-Al12(Cu). ZAlCu5Mn; AL19. ZAlCu5MnCdVA; 201.0. ZAlMg10; 520.2; LM10; AG11; G-AlMg10; AL8. ZAlMg5Si; G-AlMg5Si; AL13.

| 中国 (GB) | 国际 (ISO) | 美国 (AA) | 日本 (JIS) | 原苏联 (ΓOCT) | 德国 (DIN) | 英国 (BS) | 法国 (NF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LG5 | - | 1199 | 1N99 | AB000 | Al99.98R | S1 | - |
| LG2 | - | 1090 | 1N90 | AB1 | Al99.9 | - | - |
| LG1 | Al99.8 | 1080 | A1080 | AB2 | Al99.8 | 1A | - |
| L1 | Al99.7 | 1070 | A1070 | A00 | Al99.7 | - | 1070A |
| L2 | - | 1060 | A1060 | A0 | - | - | - |
| L3 | Al99.5 | 1050 | - | A1 | Al99.5 | 1B | 1050A |
| L5-1 | Al99.0 | 1100 | A1100 | A2 | Al99.0 | 3L54 | 1100 |
| L5 | - | 1200 | A1200 | - | Al99 | 1C | 1200 |
| LF2 | AlMg2.5 | 5052 | A5052 | AMr | AlMg2.5 | N4 | 5052 |
| LF3 | AlMg3 | 5154 | A5154 | AMr3 | AlMg3 | N5 | - |
| LF4 | AlMg4.5Mn0.7 | 5038 | A5038 | AMr4 | AlMg4.5Mn | N8 | 5083 |
| LF5-1 | AlMg5 | 5056 | A5056 | - | AlMg5 | N6 | - |
| LF5 | AlMg5Mn0.4 | 5456 | - | Amr5 | - | N61 | - |
| LF21 | AlMn1Cu | 3003 | A3003 | AMu | AlMnCu | N3 | 3003 |
| LD2 | - | 6165 | A6165 | AB | - | - | - |
| LD7 | AlCu2MgNi | 2618 | 2N01 | AK4 | - | H16 | 2618A |
| LD9 | - | 2018 | A2018 | AK2 | - | - | - |
| LD10 | AlCu4SiMg | 2014 | A2014 | AK8 | AlCuSiMg | - | 2014 |
| LD11 | - | 4032 | A4032 | AK9 | - | 38S | 4032 |
| LD30 | AlMg1SiCu | 6061 | A6061 | AΠ33 | AlMg1SiCu | H20 | 6061 |
| LD31 | AlMg0.7Si | 6063 | A6063 | AΠ31 | AlMgSi0.5 | H19 | - |
| LY1 | AlCu2.5Mg | 2217 | A2217 | AΠ18 | AlCu2.5Mg0.5 | 3L86 | - |
| LY11 | AlCu4MgSi | 2017 | A2017 | AΠ1 | AlCuMg1 | H15 | 2017A |
| LY12 | AlCu4Mg1 | 2024 | A2024 | AΠ16 | AlCuMg2 | GB-24S | 2024 |
| LC3 | AlZn7MgCu | 7174 | - | B94 | - | - | - |
| LC9 | AlZn5.5MgCu | 7075 | A7075 | - | AlZnMgCu1.5 | L95 | 7075 |
| LC10 | - | 7079 | 7N11 | - | AlZnMgCu0.5 | - | - |
| LT1 | AlSi5 | 4043 | A4043 | AK | AlSi5 | N21 | - |
| LT17 | AlSi12 | 4047 | A4047 | - | AlSi12 | N2 | - |
| LB1 | - | 7072 | A7072 | - | SlZn1 | - | - |

各国铸造铝合金牌号对照

| 类别 | 中国 |  |  | 前苏联 | 美国 |  |  | 英国 |  | 法国 |  | 原联邦德国 | 日本 JIS | ISO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GB | YB | HB | ГOCT | ASTM UNS | ANSI AA | SAE | BS | BS/L | NF | AIRLA | DIN |  |  |
| 铝硅合金 | ZL101 | ZL11 | HZL101 | AЛ9，AЛ9B | A03560 A13560 | 356.0 A356.0 | 323 | — | — | A-S7G | AS7G03 | G—AlSi7Mg (3.2371.61) | AC4C | AlSi7Mg |
|  | ZL102 | ZL7 | HZL102 | AЛ2 | A14130 | A413.0 | 305 | LM20 | 4L33 | A-S13 | — | G—AlSi12 (3.2581.01) | AC3A | AlSi12 |
|  | ZL104 | ZL14 | — | AЛ3，AЛ3B | — | — | — | — | — | — | — | — | AC2B | — |
| 铝硅合金 | ZL104 | ZL10 | HZL104 | AЛ4，AЛ4B | A03600 A13600 | 360.0 A360.0 | 309 | LM9 | L75 | A— S9G A—S10G | AS10G | G—AlSi10Mg (3.2381.01) | AC4A | AlSi9Mg AlSi10Mg |
|  | ZL105 | ZL13 | HZL105 | AЛ5 | A03550 C33550 | 355.0 C355.0 | 322 | LM16 | 3L78 | — | — | G—AlSi5Cu | AC4A | — |
|  | ZL106 | — | — | AЛ14B | A03280 A03281 | 328.0 328.1 | 331 | LM-24 | — | — | — | G—AlSi8Cu3 (3.2151.01) | AC4D | — |
|  | ZL107 | — | — | AЛ-6 AЛ-7B | A03190 A03191 | 319.0 | 326 | LM4 LM21 | L79 | A— S5UZ A—S903 | — | G—AlSi6Cu4 (3.2151.01) | AC4B | — |
|  | ZL108 | ZL8 | — | — | — | SC122A(旧) |  | LM2 | — | — | — | — | — | — |
|  | ZL109 | ZL9 | — | AЛ30 | A03360 A03361 | 336．0 336．1 | — | LM13 | — | A—S12UN | — | — | AC8A | AlSi12Cu |
|  | ZL110 | ZL3 | — | AЛ10B | — |  | — | LM1 | — | — | — | G—AlSi(Cu) | — | — |
|  | ZL111 | — | — | AЛ4м | A03541 A03540 | 354．0 | — | — | — | — | — | — | — | — |

续表

| 类别 | 中国 |  |  | 前苏联 | 美国 |  |  | 英国 |  | 法国 |  | 原联邦德国 | 日本 JIS | ISO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GB | YB | HB | ГOCT | ASTM UNS | ANSI AA | SAE | BS | BS/L | NF | AIRLA | DIN |  |  |
| 铝铜合金 | ZL201 | ＿ | HZL-201 | AЛ9 | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | A-U5GT | Ａ-U5GT | G-AlCu4TiMg (3.1371.61) | ＿ | AlCu5MgTi |
|  | ＿ | ＿ | HZL-202 | 高纯AЛ9 | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ |
|  | ZL202 | ZL1 | ＿ | AЛ12 | A03600 | A360.0 | 309 | ＿ | ＿ | A-U8S | ＿ | ＿ | ＿ | Al-Cu8Si |
|  | ZL203 | ZL2 | HZL-203 | AЛ7 | A02950 | 295.0 B295.0 | 38 | ＿ | 2L91 2L92 | A-U5GT | ＿ | G-AlCu4Ti (3.1841.61) | ACIA | Al-Cu4MgTi |
| 铝镁合金 | ZL301 | ZL5 | HZL-301 | AЛ8 | A05200 A05202 | 520.0 520.2 | 324 320 | LM10 LM5 | 4L53 | ＿ | ＿ | G-AlMg10 (3.3561.01) | AC7B | ＿ |
|  | ZL302 | ZL6 | ＿ | AЛ22 | A05140 A05141 | 514.0 514.1 | ＿ | ＿ | L74 | A- G6 A-G3T | ＿ | ＿ | AC7A | Al-Mg6 Al-Mg3 |
|  | ＿ | ＿ | HZL-303 | AЛ13 | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ |
| 铝锌合金 | ZL401 | ZL15 | HZL401 | AцP1 | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ |
|  | ZL402 | ＿ | ＿ | AЛ24 | A07120 A07122 | 7122.2 | ＿ | ＿ | ＿ | A-Z5G | ＿ | ＿ | ＿ | Al-Zn5Mg |
|  | ＿ | ＿ | HZL-505 | AЛ11 | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ | ＿ |

注:YB－冶标，ＨＢ－航空、航天标准。

中、美常用铝合金牌号对照表

| 中国 CHINA | 美国 THE UNITED STATES |
| --- | --- |
| L1-L6 、 L5-1 | 1070 、1060 、 1050 、 1030 、 1100 |
| LY11 、 LY12 、 LY1 | 2017 、 2024 、 2117 |
| LD10 、 LD5 | 2014 、 2214 |
| LD7 | 2618 |
| LD9 、 LD8 | 2018 、 2218 |
| LY16 、 LY17 | 2219 、 2021 |
| LF21 | 3003 |
| LF2 、 LF3 、 LF4 | 5052 、 5154 、 5083 |
| LF5 、 LF11 、 LF6 、 LF5-1 | 5456 、 5056 |
| LD2 、 LD2-1 、 LD2-2 、 LD30 、 LD31 | 6165 、 6061 、 6055 、 6063 |
| LC6 、 LC4 、 LC9 | 7001 、 7178 、 7075 |
| LC5 、 LC10 | 7076 、 7175 、 7079 |
| LD11 | 4032 |

| 中 国 新 旧 合 金 牌 号 对 照 表 （GB/T 3190-1996） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新 牌 号 | 旧 牌 号 | 新 牌 号 | 旧 牌 号 | 新 牌 号 | 旧 牌 号 |
| 1A99 | 原LG5 | 2B12 | 原LY9 | 3003 | － |
| 1A97 | 原LG4 | 2A13 | 原LY13 | 3103 | － |
| 1A95 | － | 2A14 | 原LD10 | 3004 | － |
| 1A93 | 原LG3 | 2A16 | 原LY16 | 3005 | － |
| 1A90 | 原LG2 | 2B16 | 曾用Ly16-1 | 3105 | － |
| 1A85 | 原LG1 | 2A17 | 原LY17 | 4A01 | 原LT1 |
| 1080 | － | 2A20 | 曾用LY20 | 4A11 | 原LD11 |
| 1080A | － | 2A21 | 曾用214 | 4A13 | 原LT13 |
| 1070 | － | 2A25 | 曾用225 | 4A17 | 原LT17 |
| 1070A | 代L1 | 2A49 | 曾用149 | 4004 | － |
| 1370 | － | 2A50 | 原LD5 | 4032 | － |
| 1060 | 代L2 | 2B50 | 原LD6 | 4043 | － |
| 1050 | － | 2A70 | 原LD7 | 4043A | － |
| 1050A | 代L3 | 2B70 | 曾用LD7－1 | 4047 | － |
| 1A50 | 原LB2 | 2A80 | 原LD8 | 4047A | － |
| 1350 | － | 2A90 | 原LD9 | 5A01 | 曾用2101、LF15 |
| 1145 | － | 2004 | － | 5A02 | 原LF2 |
| 1035 | 代L4 | 2011 | － | 5A03 | 原LF3 |
| 1A30 | 原L4－1 | 2014 | － | 5A05 | 原LF5 |
| 1100 | 代LF5－1 | 2014A | － | 5B05 | 原LF10 |
| 1200 | 代L5 | 2214 | － | 5A06 | 原LF6 |
| 1235 | － | 2017 | － | 5B06 | 原LF14 |
| 2A01 | 原LY1 | 2017A | － | 5A12 | 原LF12 |
| 2A02 | 原LY2 | 2117 | － | 5A13 | 原LF13 |
| 2A04 | 原LY4 | 2218 | － | 5A30 | 曾用2103、LF16 |
| 2A06 | 原LY6 | 2618 | － | 5A33 | 原LF33 |
| 2A10 | 原LY10 | 2219 | 曾用LY19、147 | 5A41 | 原LT41 |
| 2A11 | 原LY11 | 2024 | － | 5A43 | 原LF43 |
| 2B11 | 原LY8 | 2124 | － | 5A66 | 原LT66 |
| 2A12 | 原LY12 | 3A21 | 原LF21 | 5005 | － |
| 5019 | － | 6B02 | 原LD2－1 | 7A09 | 原LC9 |
| 5050 | － | 6A51 | 曾用651 | 7A10 | 原LC10 |
| 5251 | － | 6101 | － | 7A15 | 曾用LC15、157 |
| 5052 | － | 6101A | － | 7A19 | 曾用919、LC19 |
| 5154 | － | 6005 | － | 7A31 | 曾用183-1 |
| 5154A | － | 6005A | － | 7A33 | 曾用LB733 |
| 5454 | － | 6351 | － | 7A52 | 曾用LC52、5210 |
| 5554 | － | 6060 | － | 7003 | 原LC12 |
| 5754 | － | 6061 | 原LD30 | 7005 | － |
| 5056 | 原LF5－1 | 6063 | 原LD31 | 7020 | － |
| 5356 | － | 6063A | － | 7022 | － |
| 5456 | － | 6070 | 原LD2－2 | 7050 | － |
| 5082 | － | 6181 | － | 7075 | － |
| 5182 | － | 6082 | － | 7475 | － |
| 5083 | 原LF4 | 7A01 | 原LB1 | 8A06 | 原L6 |
| 5183 | － | 7A03 | 原LC3 | 8011 | 曾用LT98 |
| 5086 | － | 7A04 | 原LC4 | 8090 | － |
| 6A02 | 原LD2 | 7A05 | 曾用705 | － | － |
| 注意： （1）“原”是指化学成分与新牌号等同，且都符合GB3190－82规定的旧牌号。 （2）“代”是指与新牌号的化学成分相近似，且都符合GB3190－82规定的旧牌号。 （3）“曾用”是指已经鉴定，工业生产时曾经用过的牌号，但没有收入GB3190－82中。 |  |  |  |  |  |

变形铝、镁合金及其状态代号

| 合金系 ALLOY SYSTEM | 状态 TEMPER |
| --- | --- |
| L -- 铝 | R -- 热加工状态 |
| LF -- 防锈铝合金 （Ai - Mg 、 Ai - Mn） | M -- 退火状态 |
| LY -- 硬铝合金 （Ai - Cu - Mg） | Y -- 加工硬化状态 |
| LC -- 超硬铝合金 （Ai - Cu - Mg - Zn ） | C -- 淬火状态 |
| LD -- 锻铝合金 （Ai - Mg - Si & Cu - Mg - Si） | CZ -- 淬火、自然时效状态 |
| LT -- 特殊铝合金 | CZY -- 淬火、自然时效，冷作状态 |
| - | CS -- 淬火、人工时效状态 |
| - | CSY -- 淬火、人工时效，冷作状态 |
| - | Y2 -- 半硬状态 |
| - | RCS（T5）-- 风冷、人工时效状态 |

| （GB/T16475－1996） 基 础 状 态 代 号 、 名 称 及 说 明 与 应 用 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代 号 | 名 称 | 说 明 与 应 用 |
| F | 自由加工状态 | 适用于在成型过程中，对于加工硬化和热处理条件无特殊要求的 产品，该状态产品的力学性能不作规定 |
| O | 退火状态 | 适用于经完全退火获得最低强度的加工产品 |
| H | 加工硬化状态 | 适用于通过加工硬化提高强度的产品，产品在加工硬化后可经过 （也可不经过）使强度有所降低的附加热处理 H代号后面必须根有两位或三位阿拉伯数字 |
| W | 固溶热处理状态 | 一种不稳定状态，仅适用于经固溶热处理后，室温下自然时效 的合金，该状态代号仅表示产品处于自然时效阶段 |
| T | 热处理状态 （不同于F、O、H） | 适用于热处理后，经过（或不经过）加工硬化达到稳定状态的产品 T代号后面必须根有一个或多位阿拉伯数字 |

| 中 国 新 旧 原 始 状 态 代 号 对 照 表 （GB/T16475－1996） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧 代 号 | 新 代 号 | 旧 代 号 | 新 代 号 |
| M | O | CYS | TX51、TX52 |
| R | H112或F | CZY | T0 |
| Y | HX8 | CSY | T9 |
| Y1 | HX6 | MCS | T62 |
| Y2 | HX4 | MCZ | T42 |
| Y4 | HX2 | CGS1 | T73 |
| T | HX9 | CGS2 | T76 |
| CZ | T4 | CGS3 | T74 |
| CS | T6 | RCS | T5 |
| 注：原以R状态交货的、提供CZ、CS试样性能的产品，其状态可分别对应新代号T62、T42。 |  |  |  |

| HXY 细 分 状 态 代 号 与 加 工 硬 化 程 度 |  |
| --- | --- |
| 细 分 状 态 代 号 | 加 工 硬 化 程 度 |
| HX1 | 抗拉强度极限为O与HX2状态的中间值 |
| HX2 | 抗拉强度极限为O与HX4状态的中间值 |
| HX3 | 抗拉强度极限为HX2与HX4状态的中间值 |
| HX4 | 抗拉强度极限为O与HX8状态的中间值 |
| HX5 | 抗拉强度极限为HX4与HX6状态的中间值 |
| HX6 | 抗拉强度极限为HX4与HX8状态的中间值 |
| HX7 | 抗拉强度极限为HX6与HX8状态的中间值 |
| HX8 | 硬状态 |
| HX9 | 超硬状态、最小抗拉强度极限制超过HX8状态至少10兆帕 |
| 注：当按上表确定的HX1～HX9状态的抗拉强度极限值，不是0或5结尾时，应修约至以0或5结尾的相邻较大值。 |  |

| TX 细 分 状 态 代 号 说 明 与 应 用 |  |
| --- | --- |
| 状 态 代 号 | 说 明 与 应 用 |
| T0 | 固溶热处理后、经自然时效再通过冷加工的状态 适用于经冷加工提高强度的产品 |
| T1 | 由高温成型过程冷却，然后自然时效至基本稳定的状态 适用于由高温成型过程冷却后，不再进行冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限）的产品 |
| T2 | 由高温成型过程冷却，经冷加工后自然时效至基本稳定的状态 适用于由高温成型过程冷却后，进行冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品 |
| T3 | 固溶热处理后进行冷加工，再经自然时效至基本稳定的状态 适用于在固溶热处理后，进行冷加工、或矫直。矫平以提高强度的产品 |
| T4 | 固溶热处理后自然时效至基本稳定的状态 适用于固溶热处理后，不再进行冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限）的产品 |
| T5 | 由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态 适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品 |
| T6 | 固溶热处理后进行人工时效的状态 适用于固溶热处理后，不在进行冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限）的产品 |
| T7 | 固溶热处理后进行过时效的状态 适用于固溶热处理后，为获取某些重要特性，在人工时效时，强度在时效曲线上越过了最高峰点的产品 |
| T8 | 固溶热处理后经冷加工，然后进行人工时效的状态 适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品 |
| T9 | 固溶热处理后人工时效，然后进行冷加工的状态 适用于经冷加工提高强度的产品 |
| T10 | 由高温成型过程冷却后，进行冷加工，然后人工时效的状态 适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品 |
| 注：某些6XXX系的合金，无论是炉内固溶热处理，还是从高温成型过程急冷以保留可溶性组分在固溶体中，均能达到相同的固溶热处理效果，这些合金的T3、T4、T6、T7、T8和T9状态可采用上述两种热处理方法的任一种。 |  |

| TXX 及 TXXX 细 分 状 态 代 号 说 明 与 应 用 |  |
| --- | --- |
| 状 态 代 号 | 说 明 与 应 用 |
| T42 | 适用于自O或F状态固溶热处理后，自然时效到充分稳定状态的产品，也适用于需方对任何状态的加工产品热处理后，力学性能达到了T42状态的产品 |
| T62 | 适用于自O或F状态固溶热处理后，进行人工时效的产品，也适用于需方对任何状态的加工产品热处理后，力学性能达到了T62状态的产品 |
| T73 | 适用于固溶热处理后，经过时效以达到规定的力学性能和抗应力腐蚀性能指标的产品 |
| T74 | 与T73状态定义相同。该状态的抗拉强度大于T73状态，但小于T76状态 |
| T76 | 与T73状态定义相同。该状态的抗拉强度分别高于T73、T74状态，抗应力腐蚀断裂性能分别低于T73、T74状态，但其抗剥落腐蚀性能仍较好 |
| T7X2 | 适用于自O或F状态固溶热处理后，进行人工过时效处理，力学性能及抗腐蚀性能达到了T7X状态的产品 |
| T81 | 适用于固溶热处理后，经1%左右的冷加工变形提高强度，然后进行人工时效的产品 |
| T87 | 适用于固溶热处理后，经1%左右的冷加工变形提高强度，然后进行人工时效的产品 |

常用金属材料的密度表

| 材料名称 |  | 密度,克/ 立方厘米 | 材料名称 |  |  | 密度,克/ 立方厘米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰口铸铁 |  | 6.6~7.4 | 不 锈 钢 |  | 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 |  | 7.9 |
| 白口铸铁 |  | 7.4~7.7 |  |  | 2Cr13Ni4Mn9 |  | 8.5 |
| 可锻铸铁 |  | 7.2~7.4 |  |  | 3Cr13Ni7Si2 |  | 8.0 |
| 铸钢 |  | 7.8 | 纯铜材 |  |  | 8.9 |  |
| 工业纯铁 |  | 7.87 | 59、62、65、68黄铜 |  |  | 8.5 |  |
| 普通碳素钢 |  | 7.85 | 80、85、90黄铜 |  |  | 8.7 |  |
| 优质碳素钢 |  | 7.85 | 96黄铜 |  |  | 8.8 |  |
| 碳素工具钢 |  | 7.85 | 59-1、63-3铅黄铜 |  |  | 8.5 |  |
| 易切钢 |  | 7.85 | 74-3铅黄铜 |  |  | 8.7 |  |
| 锰钢 |  | 7.81 | 90-1锡黄铜 |  |  | 8.8 |  |
| 15CrA铬钢 |  | 7.74 | 70-1锡黄铜 |  |  | 8.54 |  |
| 20Cr、30Cr、40Cr铬钢 |  | 7.82 | 60-1和62-1锡黄铜 |  |  | 8.5 |  |
| 38CrA铬钢 |  | 7.80 | 77-2铝黄铜 |  |  | 8.6 |  |
| 铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢 |  | 7.85 | 67-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜 |  |  | 8.5 |  |
|  |  |  | 镍黄铜 |  |  | 8.5 |  |
| 铬镍钨钢 |  | 7.80 | 锰黄铜 |  |  | 8.5 |  |
| 铬钼铝钢 |  | 7.65 | 硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜 |  |  | 8.5 |  |
| 含钨9高速工具钢 |  | 8.3 | 5-5-5铸锡青铜 |  |  | 8.8 |  |
| 含钨18高速工具钢 |  | 8.7 | 3-12-5铸锡青铜 |  |  | 8.69 |  |
| 高强度合金钢` |  | 7.82 | 6-6-3铸锡青铜 |  |  | 8.82 |  |
| 轴承钢 |  | 7.81 | 7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜 |  |  | 8.8 |  |
| 不 锈 钢 | 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 | 7.75 | 4-0.3、4-4-4锡青铜 |  |  | 8.9 |  |
|  | Cr14、Cr17 | 7.7 | 4-4-2.5锡青铜 |  |  | 8.75 |  |
|  | 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、 2Cr18Ni9 | 7.85 | 5铝青铜 |  |  | 8.2 |  |
|  | 1Cr18Ni11Si4A1Ti | 7.52 | 锻 铝 | LD8 |  | 2.77 |  |
| 7铝青铜 |  | 7.8 |  |  | LD7、LD9、LD10 |  | 2.8 |
| 19-2铝青铜 |  | 7.6 | 超硬铝 |  |  | 2.85 |  |
| 9-4、10-3-1.5铝青铜 |  | 7.5 | LT1特殊铝 |  |  | 2.75 |  |
| 10-4-4铝青铜 |  | 7.46 | 工业纯镁 |  |  | 1.74 |  |
| 铍青铜 |  | 8.3 | 变 形 镁 |  | MB1 |  | 1.76 |
| 3-1硅青铜 |  | 8.47 |  |  | MB2、MB8 |  | 1.78 |
| 1-3硅青铜 |  | 8.6 |  |  | MB3 |  | 1.79 |
| 1铍青铜 |  | 8.8 |  |  | MB5、MB6、MB7、MB15 |  | 1.8 |
| 0.5镉青铜 |  | 8.9 | 铸镁 |  |  | 1.8 |  |
| 0.5铬青铜 |  | 8.9 | 工业纯钛（TA1、 TA2、 TA3） |  |  | 4.5 |  |
| 1.5锰青铜 |  | 8.8 | 钛 合 金 |  | TA4、TA5、TC6 |  | 4.45 |
| 5锰青铜 |  | 8.6 |  |  | TA6 |  | 4.4 |
| 白 铜 | B5、B19、B30、BMn40-1.5 | 8.9 |  | TA7、TC5 |  | 4.46 |  |
|  | BMn3-12 | 8.4 |  | TA8 |  | 4.56 |  |
|  | BZN15-20 | 8.6 |  | TB1、TB2 |  | 4.89 |  |
|  | BA16-1.5 | 8.7 |  | TC1、TC2 |  | 4.55 |  |
|  | BA113-3 | 8.5 |  | TC3、TC4 |  | 4.43 |  |
| 纯铝 |  | 2.7 |  |  | TC7 |  | 4.4 |
| 防 锈 铝 | LF2、LF43 | 2.68 |  | TC8 |  | 4.48 |  |
|  | LF3 | 2.67 |  | TC9 |  | 4.52 |  |
|  | LF5、LF10、LF11 | 2.65 |  | TC10 |  | 4.53 |  |
|  | LF6 | 2.64 | 纯镍、阳极镍、电真空镍 |  |  | 8.85 |  |
|  | LF21 | 2.73 | 镍铜、镍镁、镍硅合金 |  |  | 8.85 |  |
| 硬 铝 | LY1、LY2、LY4、LY6 | 2.76 | 镍铬合金 |  |  | 8.72 |  |
|  | LY3 | 2.73 | 锌锭（Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3） |  |  | 7.15 |  |
|  | LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 | 2.8 | 铸锌 |  |  | 6.86 |  |
|  | LY9、LY12 | 2.78 | 4-1铸造锌铝合金 |  |  | 6.9 |  |
|  | LY16、LY17 | 2.84 | 4-0.5铸造锌铝合金 |  |  | 6.75 |  |
| 锻 铝 | LD2、LD30 | 2.7 | 铅和铅锑合金 |  |  | 11.37 |  |
|  | LD4 | 2.65 | 铅阳极板 |  |  | 11.33 |  |
|  | LD5 | 2.75 |  |  |  |  |  |